ТИПОВОЕ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЧЕМПИОНАТОВ

ЧЕМПИОНАТНОГО ЦИКЛА 2021-2022 ГГ.

КОМПЕТЕНЦИИ

«ОКРАСКА АВТОМОБИЛЯ»

ДЛЯ ОСНОВНОЙ ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ

16-22 ГОДА.

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

1.	Форма участия в конкурсе:	2

2.	Общее время на выполнение задания:	2

3.	Задание для конкурса	2

4.	Модули задания и необходимое время	3

5.	Критерии оценки.	16

6.	Приложения к заданию.	17

- Форма участия в конкурсе: Индивидуальный конкурс

- Общее время на выполнение задания: 6 ч.

- Задание для конкурса

Компетенция «Окраска автомобиля» включает в себя подготовку и нанесение участником различных типов ЛКМ, таких как: шпатлевка, антикоррозионный грунт, грунт-наполнитель, а также процесс колеровки (определение и оценка цвета), изготовление образца тест-карты цвета, окраску (базовое покрытие) и лак на внутренние и внешние части кузова с последующей полировкой деталей.

Выполнение ремонта деталей с небольшими повреждениями лакокрасочного покрытия, металла и пластика с применением следующих действий:

- Очистка, подготовка поверхности, а также устранение повреждения методом шлифования.

- Нанесение 2К полиэфирной шпатлевки и её выравнивание.

- Нанесение антикоррозионного грунта, грунта-наполнителя.

- Сухое шлифование деталей на всех этапах ремонта (мокрое шлифование шпатлевки не допускается), нанесение грунтов-наполнителей/ «тонированных грунтовочных подложек»

- Нанесение базового покрытия (базы) и 2К акрилового лака.

- Полировка поверхности и устранение дефектов окраски.

- Колористика. Подбор цвета и изготовление цветовых образцов.

- Ремонт небольшого повреждения ЛКП (локальный ремонт)

- Дизайн (нанесение декоративных изображений, таких как полоски или цветного рисунка) на предварительно подготовленной поверхности.

- Наклеивание на поверхность декоративных стикеров.

- Окраска методом «плавного перехода» на базовом слое и на 2К солидных цветах (акрил).

- Модули задания и необходимое время

Таблица 1.

| № п/п | Наименование модуля | Соревновательный день (С1, С2, С3) | Время на задание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модуль A: Локальный ремонт на предварительно окрашенной детали (светлый металлик). | С1, С2, С3 | 2,0 часа |
| 4 | Модуль D: Окраска новой детали методом «мокрый по мокрому». | С1, С2, С3 | 2,0 часа |
| 6 | Модуль F: Колористика. Подбор цвета. | С1, С2, С3 | 2,0 часа |

2H

Модуль A: Локальный ремонт на предварительно окрашенной детали. (Деталь #11 светлый металлик)

Описание задания:

- Зона повреждения глубокая (до пластика) царапины–3-5 см. Зона ремонта задается экспертом до начала соревнования.

- Участник будет использовать базовую краску (светлый металлик) с предварительно смешанной формулой.

- Для выполнения задания модуля, участник, самостоятельно смешивает материалы (база, грунт, наполнитель, лак) согласно TDS производителя материалов. Используемые в процессе смешивания материалы (база, грунт, наполнитель, лак, растворитель, добавки, отвердитель) кол-во, процентное соотношение участник должен зафиксировать в «Рабочей карте», предоставленной экспертом.

- Алгоритм работы.

    - Очистить соответствующим очистителем (согласно TDS производителя ЛКМ) и расшлифовать место ремонта. Участник прекращает выполнение работы. Эксперт должен оценить перед шпатлеванием.

  - При ремонте повреждения подготовить деталь к окраске с применением 2К шпатлевки и грунта-наполнителя. Участник прекращает выполнение работы. Эксперт должен оценить шпатлевку и грунт-наполнитель перед окраской.

  - Переход по базе и лаку только на определенную часть детали (заранее установленную экспертами).

- Особенности выполнения задания.

- Автозапчасть должна быть подготовлена, окрашена и высушена в вертикальном положении, как если бы она была на автомобиле.

- Сохранить все сухие отходы в коробке с сухими отходами, а все жидкие отходы в коробке с жидким материалами!

2H

Модуль D: Окраска новой детали методом мокрый на мокрому. (Деталь #44)

Описание задания:

- Для выполнения задания модуля, участник, самостоятельно смешивает материалы (база, грунт, наполнитель, лак) согласно TDS производителя материалов. Используемые в процессе смешивания материалы (база, грунт, наполнитель, лак, разбавитель, добавки, отвердитель) кол-во и процентное соотношение участник должен зафиксировать в «Рабочей карте», предоставленной экспертом.

- Алгоритм работы:

- Подготовка новой автомобильной части для нанесения методом мокрой по мокрому, согласно технической документации производителя ЛКМ.

- Применить грунт-наполнитель мокрой по мокрому полностью на всю деталь. Эксперт должен оценить работу.

- Стандартное нанесение базовой краски снаружи и внутри.

- Применение 2К прозрачного лака с высокой степенью блеска на всю деталь.

- Особенности выполнения задания:

- Сохранить все сухие отходы в контейнере для сухих отходов и все жидкие отходы в контейнере с жидким материалом!

2H

Модуль F: Колористика. Подбор цвета.

Описание задания:

- Цвет D3. Используя представленные «солидные» (одноцветные, без включения металлических или перламутровых частиц) пигменты (Х-шт.)  доведите цветовой оттенок максимально близко к оригиналу оттенка представленного образца (тест-пластины).

- Цвет D7. При смешивании рецепта базовой краски (металлик) в неё не был добавлен один компонент (пигмент).  Задача участника правильно определить отсутствующие пигмент, используя только один компонент из двух представленных на выбор и сделать (отколеровать) цветовой оттенок максимально близко к эталону.

- Образцы тест-пластин предоставляются экспертом до начала соревнования.

- Алгоритм работы:

- Рецепт оригинала не предоставляется.

- Нельзя использовать колеровочные весы.

- Колеровка выполняется, основываясь на знании, опыте и ощущениях.

- Для выполнения задания представляется 3(три) тест-пластины.

- Тест-пластина должна быть покрыта прозрачным лаком.

- Особенности выполнения задания:

- Оценка задания производится по последний тест-пластине.

- Сохранить все сухие отходы в контейнере для сухих отходов и все жидкие отходы в контейнере с жидким материалом!

- Критерии оценки.

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов (судейские и объективные) в таблице 2.

Общее количество баллов задания/модули по всем критериям оценки составляет – 37,5.

Таблица 2.

| Критерий |  | Баллы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Судейские аспекты | Объективная оценка | Общая оценка |
| А | Локальный ремонт на предварительно окрашенной детали. (светлый металлик) | 4,0 | 8,5 | 12,5 |
| D | Окраска новой детали методом «мокрый по мокрому». | 3,0 | 9,5 | 12,5 |
| F | Колористика. Подбор цвета. | 4,0 | 8,5 | 12,5 |
| Итого: |  | 11,0 | 26,5 | 37,5 |

- Приложения к заданию.

| № детали: | Описание деталей. |
| --- | --- |
| Деталь # 11 | Предварительно окрашенный бампер (светлый металлик) |
| Деталь # 44 | Оригинальная новая а/м деталь - капот (в заводском OEM грунте) |